Wałbrzych, 19.02.2010 r. 

RZP/65/PN/3/2010/DI/2
Dot.: przetargu dla zadania: Remont drogi gminnej nr 116856D Al. Podwale w  Wałbrzychu - etap II 
         (remont nawierzchni jezdni prawej - zewnętrznej).
W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17.02.2010 r.,

Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: 

PYTANIE I

Jaka jest grubość doziarnienia materiałom kamiennym podbudowy z mieszanki MCE gr. 30 cm metodą mieszania w miejscu z dodatkiem cementu i emulsji. Z przedmiaru robót wynika, że Zamawiający przyjął frezowanie odciążające gr. 8 cm, warstwa podbudowy z MCE ma mieć grubość 30 cm, a więc grubość doziarnienia ma wynosić 22 cm?

Odpowiedź:
Z opisu technicznego w przekazanych materiałach wynika:

„ 4.3.2. Jezdnia

W zakresie jezdni planuje się remont konstrukcji nawierzchni polegający na :

1. sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej – śr. grubość 8 cm, z  pozostawieniem destruktu w miejscu,

2. wykonanie warstwy podbudowy gr 30 cm poprzez wykonanie warstwy w technologii MCE z wykorzystaniem istniejących kruszyw tj. podbudowy tłuczniowej, destruktu bitumicznego, istniejącej warstwy odcinającej z piasku,

3. wykonanie warstwy wiążącej grubości 6 cm z betonu asfaltowego (0/20),

4. wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z SMA (0/12,8).” 
Wobec powyższego:
a) Frezowanie należy wykonać przy użyciu frezarek bezpyłowych, o szerokości roboczej min. 1,0 m.  Destrukt pozostawić do wymieszania w ramach warstwy podbudowy.
b)  Warstwę podbudowy gr. 30 cm należy uzyskać poprzez mieszanie w miejscu, przy pomocy mieszarek wgłębnych o szerokości roboczej 1,5 – 2,0 m, istniejących warstw: destruktu bitumicznego, podbudowy tłuczniowej i warstwy odcinającej z piasku wraz z dodatkiem cementu i emulsji wolnorozpadowej. Recepturę stabilizowanej mieszanki należy ustalić na podstawie pobranych próbek z istniejącej konstrukcji jezdni. 
c) Wykonana warstwa winna spełniać parametry podane w WT-MCE/99 dla KR4.
d)  doprecyzowano - warstwę podbudowy z MCE stanowi destrukt bitumiczny, istn podbudowa tłuczniowa oraz zaprojektowane doziarnienie – realizacja w 2009 r. wykazała taką potrzebę; należy sporządzić receptę na skład MCE..
PYTANIE 2

Zamawiający żąda udokumentowania posiadania samobieżnej maszyny mieszającej i układającej, posiadającej system automatycznego sterowania i dozowania emulsji z możliwością mieszania do głębokości 50 cm i szerokością roboczą min. 2,0 m. Czy istnieje możliwość zastąpienia w/w maszyny kompletem maszyn i urządzeń do recyklingu nawierzchni tj. układarkę do kruszywa doziarniającego oraz recykler do homogenizacji cementu, emulsji, kruszywa, destruktu. 

Zastosowanie urządzeń alternatywnych nie wpłynie na jakość wykonanych prac.

Odpowiedź:
Dopuszcza się niezależne układanie doziarnienia np. rozściełaczem oraz mieszanie i dozowanie składników (cementu i emulsji) kombajnem – zestaw urządzeń do akceptacji Inżyniera. Za zgodą Inżyniera można stosować niezależne dozowanie cementu ale tylko w dni bezwietrzne z uwagi na bliskość dużego osiedla mieszkaniowego i dużą utratę cementu .
