SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(nawierzchnie  bitumiczne)

Uwagi  ogólne: We wszystkich wycenach jednostkowych należy

uwzględnić transport materiałów i wywóz gruzu,

destruktu itp. wraz z kosztami składowania.

1. NAWIERZCHNIE Z MMA WYKONANE NA WYRÓWNANEJ PODBUDOWIE.

jednostka : 1 m 2

1.1.1.  Grubość 4 cm	-	warstwa wiążąca.

1.1.2.  Grubość 4 cm	-	warstwa ścieralna.

1.2.1.  Grubość 5 cm	-	warstwa wiążąca.

1.2.2.  Grubość 5 cm	-	warstwa ścieralna.

1.3.1.  Grubość 6 cm	-	warstwa wiążąca.

Wykonanie nawierzchni obejmuje:

-skropienie podbudowy bitumem (asfaltem  lub emulsją),

-posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych,

-rozłożenie mieszanki wraz z jej zagęszczeniem,

-obcięcie krawędzi.

2. NAWIERZCHNIE Z MMA Z ROZEBRANIEM ISTNIEJĄCEJ WARSTWY

ŚCIERALNEJ.

jednostka : 1 m 2

2.1.1.  Grubość 4 cm	-	warstwa wiążąca.

2.1.2.  Grubość 4 cm	-	warstwa ścieralna.

2.2.1.  Grubość 5 cm	-	warstwa wiążąca.

2.2.2.  Grubość 5 cm	-	warstwa ścieralna.

2.3.1.  Grubość 6 cm	-	warstwa wiążąca.

Wykonanie nawierzchni obejmuje:

-zacięcie krawędzi, rozebranie nawierzchni i ułożenie destruktu na pryzmy,

-skropienie podbudowy bitumem (asfaltem  lub emulsją),

-posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych,

-rozłożenie mieszanki wraz z jej zagęszczeniem,

-obcięcie krawędzi.

3. NAWIERZCHNIE Z ASFALTU LANEGO (warstwa ścieralna) WYKONANE NA

WYRÓWNANEJ PODBUDOWIE.

jednostka : 1 m 2

3.1.  Grubość warstwy - 2 cm

3.2.  Grubość warstwy - 3 cm

3.3.  Grubość warstwy - 4 cm

Wykonanie nawierzchni obejmuje:

-obcięcie krawędzi nawierzchni istniejącej na kontakcie z wykonywaną warstwą  ścieralną,

-posmarowanie gorącym asfaltem krawężników i urządzeń obcych,

-rozłożenie mieszanki asfaltowej z wyrównaniem do szablonu,

-posypanie piaskiem i zatarcie.

4. NAWIERZCHNIE Z ASFALTU LANEGO (warstwa ścieralna) Z ROZEBRANIEM

STAREJ NAWIERZCHNI.

jednostka : 1 m 2

4.1.  Grubość warstwy - 2 cm

4.2.  Grubość warstwy - 3 cm

4.3.  Grubość warstwy - 4 cm

Wykonanie nawierzchni obejmuje:

-obcięcie krawędzi, rozebranie nawierzchni i ułożenie destruktu na pryzmy,

-posmarowanie gorącym asfaltem krawężników i urządzeń obcych,

-rozłożenie mieszanki asfaltowej z wyrównaniem do szablonu,

-posypanie piaskiem i zatarcie.

5. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

jednostka : 1 szt.

5.1.   z materiałem (beton cementowy, cegła klinkierowa)

5.1.1 Zasuwy wodociągowe lub gazowe.

5.1.2. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

5.1.3. Studnie telekomunikacyjne, studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

5.2.   bez materiału

5.2.1 Zasuwy wodociągowe lub gazowe.

5.2.2. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej.

5.2.3. Studnie telekomunikacyjne, studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wyszczególnienie robót:

-zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego,

-odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części uszkodzonej

studzienki,

-ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej wraz z jej przygotowaniem lub wbudowanie

cegły klinkierowej,

-osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

6.   PRZEBUDOWA MIEJSC PRZEŁOMOWYCH

jednostka  :  1 m2

6.1  Przebudowa miejsc przełomowych

6.2  Przebudowa miejsc przełomowych z wykonaniem odwodnienia

Wykonanie obejmuje:

- rozebranie nawierzchni wraz z podbudową i warstwą odsączającą,

- wykonanie warstwy odsączającej z sączkiem odprowadzającym,

- wykonanie podbudowy tłuczniowej,

- wykonanie nawierzchni jedno lub dwuwarstwowo,

- zagęszczenie poszczególnych warstw,

- wykonanie rowków odprowadzających wodę z korpusu drogowego.

7. ROBOTY KONSERWACYJNE NAWIERZCHNI  MMA

## Naprawa lub remont cząstkowy

jednostka : 1 m2

Powierzchnia ubytków  do 5 m2

7.1.    Betonem asfaltowym.

7.1.1. Grubość warstwy 4 cm

7.1.2. Grubość warstwy 5 cm

7.1.3. Dwuwarstwowe ( łączna grubość 8 cm)

7.2.    Masami  "na zimno".

7.2.1. Grubość warstwy 5 cm

7.2.2. Grubość warstwy 5 cm z uzupełnieniem podbudowy materiałem kamiennym

7.3.	 Asfaltem lanym

7.3.1.  Jednowarstwowo - grubość warstwy 3 cm

7.3.2.  Jednowarstwowo - grubość warstwy 4 cm

7.3.3.  Dwuwarstwowo : warstwa górna z asfaltu lanego grubości  max. 4 cm,

warstwa dolna - beton asfaltowy o grub. 4-6 cm

Roboty konserwacyjne obejmują:

Wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów.  Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem destruktu na pryzmę. Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym.  Skropienie podbudowy bitumem                z posmarowaniem krawężników, brzegów starej nawierzchni i urządzeń obcych Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach.  Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki.

Posypanie nawierzchni piaskiem.

Jeżeli łączna głębokość ubytku jest większa niż grubość warstwy bitumicznej (ale nie większa niż 20% ), to tę dodatkową grubość należy policzyć jako wyrównanie nierówności masami mineralno-bitumicznymi z poz. nr 21 niniejszej specyfikacji.

8. ROBOTY KONSERWACYJNE NAWIERZCHNI MMA

## Naprawa lub remont bieżący

jednostka   :  1 m2

Powierzchnia ubytków od 5 m2  do  20 m2

8.1   Betonem asfaltowym

8.1.1     Jednowarstwowo  -  grubość warstwy  4 cm

8.1.2     Jednowarstwowo  -  grubość warstwy  5 cm

8.1.3     Dwuwarstwowo   -   łączna grubość  8 cm

8.2   Asfaltem lanym

8.2.1	   Jednowarstwowo   -  grubość warstwy  4 cm

8.2.2    Dwuwarstwowo    :  warstwa górna z asfaltu lanego grubości max. 4 cm,

warstwa dolna - beton asfaltowy grubości 4 - 6 cm

Roboty konserwacyjne obejmują:

Wycięcie lub sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem destruktu na pryzmę lub sfrezowanie uszkodzonej nawierzchni  i jej oczyszczenie.  Skropienie podbudowy, krawędzi starej nawierzchni, krawężników i urządzeń obcych gorącym asfaltem (lub emulsją). Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym z jego zagęszczeniem. Wbudowanie mieszanki bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach. Zagęszczenie poszczególnych warstw mieszanki (beton asfaltowy). Posypanie nawierzchni piaskiem (asfalt lany).

9.WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI  MMA

Jeżeli łączna głębokość ubytku jest większa niż grubość warstwy bitumicznej (ale nie większa niż 20% ), to tę dodatkową grubość należy policzyć jako wyrównanie nierówności masami mineralno-bitumicznymi z poz. nr 21 niniejszej specyfikacji.

jednostka : 1 t  wbudowanej mieszanki.

9.1. Betonem asfaltowym.

9.2. Asfaltem lanym.

9.3. masą bitumiczną z recyklera

9.4. masą bitumiczną „na zimno”

Wyrównanie nierówności obejmuje:

poz. 9.1.

Usunięcie zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca. Wypełnienie ubytku masą bitumiczną do poziomu otaczającej nawierzchni. Zagęszczenie.

poz. 9.2.

Usunięcie zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca.  Wypełnienie ubytku masą asfaltu lanego  do poziomu otaczającej nawierzchni. Posypywanie piaskiem i zatarcie.

poz. 9.3.

W zależności od tego jaką masę uzyska Wykonawca z recyklera, czy będzie to asfalt lany czy masa bitumiczna  należy  uwzględnić czynności wymienione w pkt. 9.1. lub 9.2.

poz. 9.4.

Usunięcie zanieczyszczeń z uszkodzonego miejsca. Posmarowanie krawędzi i podłoża lepiszczem.  Wypełnienie ubytku z lekkim nadmiarem masą bitumiczną  „na zimno”. Wyrównanie prostym narzędziem np. łopatą.

10.   FREZOWANIE

jednostka  :  1 m 2

10.1   Grubość warstwy frezowanej  -    3 cm

10.2   Grubość warstwy frezowanej  -    4 cm

10.3   Grubość warstwy frezowanej  -    5 cm

Wykonanie obejmuje:

- sfrezowanie nawierzchni na zadaną grubość,

- oczyszczenie nawierzchni.

11.   DYŻURY

jednostka  :    1 roboczogodzina

Dyżury obejmują:

- na wezwanie Zamawiającego dyżur brygady roboczej wraz niezbędnym sprzętem                    w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, w okresie niedziel i świąt, dodatkowych dni wolnych od pracy itp.

UWAGA!

W przypadku składowania destruktu albo odpadów bitumicznych, przydatnych do dalszej przeróbki na własnym placu składowym należy posiadać właściwe pozwolenie z właściwego organu na wykonywanie i ewentualny odzysk, bądź unieszkodliwianie odpadów.